| Макулатура ГОСТ 10700-89 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Марка | Вид | Состав |
| МС-1(1) | Белая бумага из беленой целлюлозы без печати и линовки | Отходы производства белой бумаги (кроме газетной): бумага для печати, писчая, чертежная, рисовальная, основа светочувствительной бумаги и другие виды бумаги, а также обрезки немелованного картона. Не допускается: бумага, покрытая полиэтиленом, латексом, скотч, металлические включения, корешки, клей, мелованная бумага. |
| МС-1(2) | Белая бумага из беленой целлюлозы без печати и линовки | Отходы производства белой бумаги: бумага для печати, чистая чертежная, рисовальная, основа светочувствительной бумаги, другие виды бумаг, а также обрезки из немелованного картона. Допускается: до 3% корешки, мелованная бумага, покрытая полиэтиленом, латексом, скотч. |
| МС-1(3) | Бумага из беленой целлюлозы без печати и линовки | Отходы производства белой бумаги и картона мелованные. Не допускается: бумага покрытая полиэтиленом, латексом, скотч, металлические включения, корешки, клей, мелованная бумага. Внимание: мелованная бумага и картон принимается только после согласования с руководством фирмы на основе предоставленных образцов. |
| МС-2(1) | Белая бумага из беленой целлюлозы с линовкой и черно-белой или цветной полоской. | Отходы производства всех видов белой бумаги и картон в виде обрезков с линовкой и черно-белой или цветной полосой - бумага для печати, писчая, диаграммная, чертежная, рисовальная. Не допускается: бумага с полиэтиленовым и латексным покрытием, металлические и другие включения, корешки. Примечание: количество краски на бумаге не должно превышать 3% от площади. |
| МС-2(4) | Газетная бумага из беленой древмассы | Отходы производства всех видов газетной бумаги в виде обрезков с линовкой и черно-белой или цветной полосой - бумага для печати, писчая, диаграммная, чертежная, рисовальная. Не допускается: бумага с полиэтиленовым и латексным покрытием, металлические и другие включения, корешки. Примечание: количество краски на бумаге не должно превышать 5% от площади. |
| МС-3(1) | Печатный брак и чистые бланки | Отходы производства всех видов белой бумаги в виде листов, книг, тетрадей, записные книжки и другие виды продукции полиграфической промышленности и бумажно-беловых товаров с однокрасочной печатью, без переплетов, обложек и корешков, изданные на белой бумаге, и белая бумага из архивов и учреждений. |
| МС-3(2) | Книжная и архивная | Отходы производства всех видов газетной бумаги в виде листов, книг, тетрадей, записные книжки и другие виды продукции полиграфической промышленности и бумажно-беловых товаров с однокрасочной печатью, без переплетов, обложек и корешков, изданные на газетной бумаге, и газетная бумага из архивов и учреждений. |
| МС-3(3) | Книжная и архивная | Отходы производства всех видов газетной бумаги в виде листов, книг, тетрадей, записные книжки и другие виды продукции полиграфической промышленности и бумажно-беловых товаров с однокрасочной и цветной печатью, без переплетов, обложек и корешков, изданные на газетной бумаге, и газетная бумага из архивов и учреждений. |
| МС-3(4) | Книжно-журнальная, архивная | Использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги, блокноты, тетради, записные книжки, плакаты и другие виды продукции полиграфической промышленности и бумажно-беловых товаров с однокрасочной и цветной печатью, без переплетов, обложек и корешков. |
| МС-4 | Бумага из сульфатной небеленой целлюлозы | Отходы производства бумаги: упаковочной шпагатной, электроизоляционной, патронной, мешочной, основы абразивной, основы для клеевой ленты, а также перфокарты. |
| МС-5 | Мешки бумажные невлагопрочные | Использованные мешки без битумной пропитки, прослойки, армированных слоев, а также остатков абразивных и химически активных веществ. |
| МС-6(1) | Гофрированный картон и тара | Отходы производства бумаги и картона, применяемые в производстве гофрированного картона, без печати, скотча и металлических включений, без пропитки, покрытия полиэтиленом и другими водоотталкивающими материалами. |
| МС-6(2) | Гофрированный картон и тара | Отходы производства и потребления бумаги и картона, применяемые в производстве гофрированного картона с печатью без скотча и металлических включений, без пропитки, покрытия полиэтиленом и другими водоотталкивающими материалами. |
| МС-6(3) | Гофрированный картон и тара | Отходы потребления бумаги и картона, а также использованная гофрированная тара с печатью без пропитки, покрытия полиэтиленом и другими водоотталкивающими материалами. |
| МС-7 | Картон всех видов | Отходы производства и потребления картона всех видов (кроме электроизоляционного, кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью. |
| МС-8 | Бумажные гильзы, шпули, втулки (без покрытия и пропитки) | Бумажные гильзы, шпули (без стержней и пробок), втулки, литые изделия из бумажной массы, бумажный шпагат, а также отходы электроизоляционного картона. |
| МС-9 | Влагопрочные и труднораспускаемые бумага и картон с пропиткой и покрытием | Отходы производства и потребления бумаги и картона с пропиткой и покрытием: влагопрочные, битумированные, ламинированные, а также бумажные мешки, изготовленные из указанных сортов. |
| МС-10(1) | Газетная бумага и газеты | Неиспользованные газеты (печать только черно-белая). |
| МС-10(2) | Газетная бумага и газеты | Использованные газеты с черно-белой и цветной печатью. |
| МС-11 | Смешанная | Отходы производства и потребления различных видов картона, белой и цветной бумаги (кроме черного и коричневого цветов), обложечной, светочувствительной, в т.ч. запечатанной на аппаратах множительной техники, афишной, обойной, пачечной, шпульной и др. |